ГОСТ 19425-74 Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные

По условиям применения двутавры подразделяют на типы: М - для подвесных путей, С - для армировки шахтных стволов. Швеллеры для автомобильной промышленности - С. Угол внутренних граней полок должен быть не более: для балок М - 12%, для балок С - 16%, для швеллеров - не более10% По точности прокатки профили изготовляют: А - высокой точности, В - обычной точности. Таблица: номинальные размеры и масса Номер двутавра Размеры, мм Масса 1 м, кг h b s Балки двутавровые 14С 140 80 5,5 16,9 20С 200 100 7,0 27,9 20Са 200 102 9,0 31,1 22С 220 110 7,5 33,1 27С 270 122 8,5 42,8 27Са 270 124 10,5 47,0 36С 360 140 14,0 71,3 18М 180 90 7,0 25,8 24М 240 110 8,2 38,3 30М 300 130 9,0 50,2 36М 360 130 9,5 57,9 45М 450 150 10,5 77,6 Швеллеры 18С 180 68 7,0 20,2 18Са 180 70 9,0 23,0 20С 200 73 7,0 22,6 30С 300 87 9,5 39,1 Предельные отклонения по массе 1м профиля не должны превышать плюс 3%, минус 5% Марки стали и технические требования - по ГОСТ 535-79. В соответствии с заказом балки и швеллеры изготовляются длиной от 4 до 13 м: мерной длины; кратной мерной длины; мерной длины с остатком до 5% массы партии; кратной мерной длины с остатком до 5% массы партии; немерной длины. Остатком считаются профили длиной не менее 3м. При изготовлении профилей немерной длины допускается наличие профилей длиной не менее 3 м в количестве не более 5% массы партии. На каждом профиле дополнительно к требованиям ГОСТ 7566-81 в части маркировки проката должен быть нанесен номер профиля с индексом М или С (18М, 20Са, 36С и т. д.)